ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

С УСТРОЙСТВОМ ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

1. Область применения

1.1. Настоящая технологическая карта определяет порядок и условия выполнения ремонтных работ по восстановлению ж/б конструкций с устройством обмазочной гидроизоляции с использованием полимерцементных составов.

1.2. Состав работ и порядок их выполнения:

- установка ограждения;

- механическая очистка ремонтируемого участка;

- нанесение обмазочной гидроизоляции;

- нанесение связующего состава;

- устройство высокопрочной стяжки;

- уборка участка проведения работ от отходов;

- уход за покрытием.

1.3. Применяемые ремонтные составы соответствуют техническим требованиям фирмы-производителя - ООО «СПС» (Россия) и российским стандартам ГОСТ Р 56378-2015, ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88.

2. Организация и технология производства ремонтных работ

2.1. На выполняемые работы в соответствии с требованиями СНиП 3.01.02-85 «Организация строительного производства» должен быть разработан и утвержден проект производства работ (ППР).

2.2. Ремонтные работы по восстановлению конструкций с устройством обмазочной гидроизоляции проводят при температуре железобетонных конструкций и окружающего воздуха на объекте не ниже +5оС и которая не понизится в течение ближайших 24 часа.

2.3. Участок производства работ должен быть освещен в соответствии с действующими нормативами по охране труда - СНиП 23-05.

2.4. Электроснабжение ручного электроинструмента должно осуществляться от временной электросети, обустроенной с соблюдением правил по электробезопасности - ПТБ и ПЭЭ.

2.5. Ремонтные работы по восстановлению конструкций с устройством обмазочной гидроизоляции выполняют поэтапно, в соответствии с приведенной технологической схемой (см. рис. 1).

2.6. Участок работ ограждают и выполняют мероприятия по защите коммуникаций, расположенных в зоне проведения работ, согласно требованиям ППР и действующим правилам технической эксплуатации объекта.

2.7. Если это разрешено условиями эксплуатации, то можно использовать метод пескоструйной обработки.

2.8. Обработанную поверхность очищают водой под давлением не менее 150 бар, используя моечную установку высокого давления. Обработанная поверхность должна быть чистой, без следов жира, масляных и битумных пятен, цементного молочка.

2.9. Приготовление составов выполняют в соответствии с техническими описаниями фирмы - производителя.

2.10. Перед нанесением гидроизоляционного состава обрабатываемую поверхность следует хорошо увлажнить водой, убедившись, что поверхность влажная, но не мокрая. В качестве гидроизоляционного защитного состава применяют материал Рекс® Сил (применяется для гидроизоляции поверхностей ж/б конструкций). Первый слой наносят щеткой или кистью, хорошо втирая состав и заглаживая его в горизонтальном направлении. Толщина наносимого слоя 1 мм.

2.11. Второй слой гидроизоляционного защитного покрытия наносится после начального схватывания первого слоя - около 7 часов. Допускается наносить второй слой на следующий день, но не позднее чем через 7 суток. Перед нанесением второго слоя поверхность следует увлажнить. Второй слой наносится щеткой или кистью тем же способом, что и первый, но в перпендикулярном направлении.

2.12. Минимально в течение суток после нанесения покрытия за ним обеспечивают надлежащий уход - три раза в сутки увлажняют.

2.13. Перед устройство высокопрочной стяжки РЕКС® 53С обрабатываемую поверхность увлажняют и наносят связующий состав из материала РЕКС® Акрил + вода, в пропорции 1:3, с помощью кисти. Следует убедиться, что вся ремонтируемая поверхность полностью покрыта связующим составом.

Технологическая схема производства работ

Рис. 1

2.13. Устройство высокопрочной стяжки производится на еще влажный связующий состав. СВЯЗУЮЩИЙ СОСТАВ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН ВЫСОХНУТЬ ДО НАНЕСЕНИЯ РЕМОНТНОГО СОСТАВА. Устройстве высокопрочной стяжки следует заполнять все раковины, каверны, выравнивают поверхность. После нанесения следует сделать технологическую паузу, длительность которой определяется типом применяемого материала.

2.14. Минимально в течение 3-х суток после устройство высокопрочной стяжки за ней обеспечивают надлежащий уход - три раза в сутки увлажняют.

2.15. По окончании работ снимают ограждения и защитные устройства, обеспечивая нормальные условия эксплуатации объекта. Участок производства работ убирают от мусора и отходов вручную с погрузкой в контейнер.

3. Пооперационный контроль качества производства работ

3.1. Пооперационный контроль качества производства работ по восстановлению конструкций с устройством обмазочной гидроизоляции выполняет мастер или бригадир.

3.2. Порядок проведения контроля, контролируемые параметры и применяемое контрольно-измерительное оборудование приведены в табл. 1.

Таблица 1

Контроль качества работ

| №/№ п. п. | Выполняемая операция | Контролируемый параметр | Способ (вид) контроля, применяемый инструмент | Время контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установка ограждений и защитных устройств | Соответствие требованиям ППР | Визуальный | После установки |
| 2. | Очистка поверхности ж/б конструкций водой под давлением | Качество обработки | Визуальный | При проведении работ |
| 3. | Увлажнение поверхности и нанесение обмазочной гидроизоляции | Качество нанесения | Визуальный | При проведении работ |
| 4. | Увлажнение поверхности и нанесение связующего состава | Качество подготовки и нанесения | Визуальный | При проведении работ |
| 5. | Устройство высокопрочной стяжки | Наличие необработанных участков, полнота заполнения | Визуальный | При проведении работ |
| 6. | Уход за покрытием | Соответствие технологии | Визуальный | В процессе выполнения работ |

3.3. Качество применяемых материалов гарантируется фирмой-поставщиком и определяется по сопроводительным документам. Обязательным условием при использовании указанных в карте материалов является неукоснительное соблюдение всех требований технической документации фирмы-изготовителя.

4. Технико-экономические показатели

4.1. Работы по восстановлению конструкций с устройством обмазочной гидроизоляции выполняет звено в составе 3-х человек (минимально):

- бригадир (мастер) - 1 чел.

- Рабочий 4-5 р. - 2 чел.

4.2. Нормы расхода составов при восстановлении конструкций с устройством обмазочной гидроизоляции 1 м2 приведены в табл. 2.

Таблица 2

Расход материалов на 1 м2

| №№ п.п. | Наименование материала | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РЕКС® Сил | кг | 1,13 |
| 2. | РЕКС® Акрил | л | 0,25 |
| 3. | РЕКС® 53С | кг | 19,0 |

Примечание: Расход материалов приведен на 1 м2 железобетонной поверхности при толщине нанесения РЕКС® 53С -10 мм, при других условиях количество применяемых материалов должно быть уточнено.

4.3. Перечень применяемого оборудования для выполнения работ приведен в табл.3.

Таблица 3

Оборудование для производства работ

| №№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перфоратор - отбойник | шт. | 1 |
| 2. | Лопатка | шт. | 1 |
| 3. | Моечная машина высокого давления | шт. | 1 |
| 4. | Насос для воды | шт. | 1 |
| 5. | Шланг для воды | шт. | 1 |
| 6. | Кисть | шт. | 1 |
| 7. | Емкость для смешивания жидкостей | шт. | 1 |
| 8. | Миксер | шт. | 1 |
| 9. | Мастерок | шт. | 3 |

Примечание:

- оборудование должно отвечать соответствующим нормативам согласно СНиП III 4-80;

- для работы может быть использовано другое оборудование, имеющее аналогичные характеристики.

5. Требования безопасности

5.1. При производстве работ необходимо выполнять требования по технике безопасности согласно ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ, инструкцию о порядке производства работ в городских сооружениях № 27, а также требованиям СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».